МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Характеристика Метод Единица PLEXIGLAS GS PLEXIGLAS XT PLEXIGLAS RESIST 45;65;75;100 Плотность ISO 1183 г/см3 1,19 1,19 1,19 Ударная прочность (Charpy) ISO 179/1fu без разрушения кДж/м2 15 15 45; 65; 75; Ударная прочность с надрезом (Izod) ISO 180/1A кДж/м2 1,6 1,6 2,5; 4,5; 6,0; 6,5 Ударная прочность с надрезом (Charpy) ISO 179/1eA кДж/м2 - - 3,5; 6,5; 7,5; 8,0 Прочность на разрыв a) –40°C b) +23°C c) +70°C ISO 527-2/1B/5 МПа 110 80 40 100 72 35 - 60; 50; 45; 40 - Удлинение при разрыве ISO 527-2 1B/5 % 5,5 4,5 - Номинальное удлинение при разрыве ISO 527-2/1B/50 % - - 10; 15; 20; 25 Прочность на изгиб ISO 178 (5мм/мин) МПа 115 105 95; 85; 77; 69 Компрессионный предел текучести ISO 604 МПа 110 103 - Макс. допустимая нагрузка (до 40°C) - МПа 5-10 5-10 5-10 Модуль эластичности (краткосрочное значение) ISO 527-2/1B/1 МПа 3300 3300 2700;2200; 2000;1800 Мин. радиус холодного изгиба - - 330 х толщина 330 х толщина 270 х толщина; 210 х толщина; 180 х толщина; 150 х толщина; Динамический модуль сдвига при 10 Гц ISO 537 МПа 1700 1700 - Твердость на вдавливание ISO 2039-1 120; 100 МПа 175 175 145; 130; Устойчивость к истиранию ISO 9352 % замутнения 20-30 20-30 20-30; 30-40; 30-40; 30-40; Коэффициент трения a) пластик/пластик b) пластик/сталь c) сталь/пластик - - 0,8 0,5 0,45 0,8 0,5 0,45 - АКУСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Характеристика Метод Единица PLEXIGLAS GS PLEXIGLAS XT PLEXIGLAS RESIST 45;65;75;100 Скорость звука (при комнатной температуре) м/с 2700-2800 2700-2800 - Показатель поглащения звука при толщине a) 4 мм b) 6 мм c) 10 мм - Дб 26 30 32 26 30 32 - ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Характеристика Метод Единица PLEXIGLAS GS PLEXIGLAS XT PLEXIGLAS RESIST 45;65;75;100 Светопропускание DIN 5036, Часть 3 % 92 92 91 Светопропускание для УФ - - нет нет; да для XT 29070 нет Потери на отражение видимого спектра (для каждой поверхности) - % 4 4 4 Общее энергопропускание DIN EN 410 % 85 85 85 Адсорбция видимого спектра - % < 0,05 < 0,05 < 0,05 Коэффициент преломления ISO 489 - 1,491 1,491 1,491 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Характеристика Метод Единица PLEXIGLAS GS PLEXIGLAS XT PLEXIGLAS RESIST 45;65;75;100 Объёмное удельное сопротивление DIN VDE 0303, Часть 3 Ом х см > 1 x E15 > 1 x E15 > 1 x E14 Поверхностное удельное сопротивление DIN VDE 0303, Часть 3 Ом 5 х E13 5 х E13 > 1 x E14 Прочность на пробой (толщина образца 1 мм) DIN VDE 0303, Часть 2 кВ/мм 30 30 - Диэлектрическая постоянная a) при 50 Гц b) при 0,1 МГц DIN VDE 0303, Часть 4 - 3,6 2,7 3,7 2,8 - ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Характеристика Метод Единица PLEXIGLAS GS PLEXIGLAS XT PLEXIGLAS RESIST 45;65;75;100 Коэффициент линейного термического расширения DIN 53752-A мм/(м х °C) 0,07 0,07 0,07; 0,08; 0,09; 0,11 Возможное расширение в связи с температурой и влагой - мм/м 5 5 5; 6; 6; 8 Теплопроводность DIN 52612 Вт/(м х К) 0,19 0,19 - Коэффициент теплопередачи для толщины: a) 1 мм b) 3 мм c) 5 мм d) 10 мм DIN 4701 Вт/(м2 х К) 5,8 5,6 5,3 4,4 5,8 5,6 5,3 4,4 5,8 5,6 5,3 4,4 Теплоемкость - Дж/(г х К) 1,47 1,47 1,47 Температура формования - °C 160-175 150-160 150-160; 140-150; 140-150; 140-150; Макс. температура поверхности (ИК - излучатель) - °C 200 180 - Макс. постоянная температура поверхности - °C 80 70 70; 70; 70; 65 Температура обратного формования - °C > 80 > 80 > 80; > 80; > 75; > 70 Температура воспламенения DIN 51794 °C 425 430 - Объем дыма DIN 4102 - очень малый очень малый очень малый Токсичность дыма DIN 53436 - нет нет нет Коррозионная активность дыма - - нет нет нет Пожаробезопасность DIN 4102 - B2 B2 B2 Точка размягчения Вика ISO 306, метод B50 °C 115 103 102; 100; 100; 97 Температура изгиба под нагрузкой a) 1,8 МПа b) 0,45 МПа ISO 75 °C 105 113 95 100 94; 93; 92; 90; 99; 98; 96; 93 СВОЙСТВА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ВОДОЙ Характеристика Метод Единица PLEXIGLAS GS PLEXIGLAS XT PLEXIGLAS RESIST 45;65;75;100 Поглощение воды (24 час, 23°C) из сухого состояния; образец 60 x 60 x 2 мм ISO 62, Метод 1 мг 41 38 41; 45; 46; 49 Максимальный набор веса при погружении ISO 62, Метод 1 % 2,1 2,1 2,1 Проницаемость: a) пар b) N2 c) O2 d) CO2 e) воздух - (г х см) / (см2 х ч х Па) 2,3 х E-10 4,5 x E-15 2,0 x E-14 1,1 x E-13 8,3 x E-15 2,3 х E-10 4,5 x E-15 2,0 x E-14 1,1 x E-13 8,3 x E-15 -