Настоящим письмом информируем, что рекомендуемые условия хранения листов PLEXIGLAS® следующие:

- Листы хранят в упаковке изготовителя в крытых складских помещениях на расстоянии не менее 1,5 метров от нагревательных приборов;

- Температура на складе должна быть в пределах 5-35°С, влажность не более 65%;

- Листы допускается хранить только в горизонтальном положении на ровной

поверхности, без уклона;

- На поддонах с листами не допускается хранить другую продукцию;

- В одну стопку устанавливают поддоны одинакового размера (опорные бруски должны располагаться друг над другом);

- Максимальный вес листов с поддонами в одной стопке не должен превышать 10 т;

- После вскрытия поддона с продукцией оставшиеся листы упаковывают аналогично заводской упаковке;

- Упаковочная плёнка, закрывающая торцы стопки листов не должна быть повреждена. При наличии повреждений, заклеить их скотчем;

- Не допускается хранение листов совместно с химическими продуктами,

автомобильным топливом и маслами.

Инженер – технолог ООО «Дестек»                                          Ю.В.Анисимов